Зміна № 1				ДСТУ Б В.2.7-121:2014

Сторінка 1

Сторінок 26

«Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей.

Технічні умови»

(Проект, перша редакція)

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український    науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та    якості» (ДП «УкрНДНЦ»)                       від __________________ р. № ______________     з __201  -    -___

Підрозділ 1.1.

Замінити «ДБН В.2.3-4» на «ДБН В.2.3-4 [29]».

Підрозділ 1.2.

Викласти в новій редакції:

«1.2 Вимоги щодо безпеки, охорони довкілля в процесі виготовлення та застосування мінерального порошку викладені у розділах 6 та 7».

Розділ 2.

Викласти в новій редакції:

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

# ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальноб-удівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-230:2010 Будівельні матеріали. Методи випробувань природного каменю. Петрографічний аналіз (EN 12407:2007, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования (з обмеженою  сферою застосування – тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації)(ГОСТ 12.1.012-90, ІDТ)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ГОСТ 12.1.038-82, ІDТ)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 565:2007 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, виготовлені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.099-80 Система стандартов безопасности труда. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические  условия

ГОСТ 12.4.100-80 Система стандартов безопасности труда. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 11506 -73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього».

Розділ 3.

Перше речення.

Викласти у новій редакції:

«У цьому стандарті вжито терміни, наведені: у [1]: автомобільна дорога, дорожнє покриття; у ДБН В.2.3-4 [29]: основа дорожнього одягу, шар вирівнюючий; у ДБН А.2.2-3 [26]: будівництво;                                                   у ДСТУ Б А.1.1-100: додатковий шар основи, дорожній одяг, тонкошарове покриття (шар зносу); у ДСТУ Б В.2.7-30: номінальний розмір зерен d, мм та D, мм».

Підрозділ 3.1.

Замінити  активатор на «активатор (activator [43])».

Підрозділ 3.2.

Замінити «мінеральний порошок» на «мінеральний порошок (mineral filler [43])».

Пункт 3.2.1.

Замінити «мінеральний порошок неактивований» на «мінеральний порошок неактивований (mineral filler non activated [43])».

Пункт 3.2.2.

Замінити «мінеральний порошок активований» на «мінеральний порошок активований (mineral filler activated [43])».

Підрозділ 3.3.

Замінити «структуруюча здатність мінерального порошку»                     на «структуруюча здатність мінерального порошку (structuring ability of mineral filler [43])».

Підрозділ 3.4.

Замінити термін «сировина» на: «сировина (raw materials [43])».

Підрозділ 3.5.

Замінити «бітумінозні породи» на «бітумінозні породи (bituminous rocks [43])».

Розділ 3.

Долучити підрозділ:

«3.6 некондиційні матеріали (substandard materials [43])

Мінеральний порошок та сировина, які не відповідають вимогам цього стандарту».

Розділ 4.

Підрозділ 4.3.

Викласти в новій редакції:

4.3 Мінеральний порошок поділяють на категорії:

а) за структуруючою здатністю (крім бітумінозних порід), що характеризується різницею між температурою розм’якшеності суміші бітуму з мінеральним порошком (асфальтов’яжучої речовини) та бітуму, яку встановлюють за методом дельта кільця та кулі:

– ΔкіК за показником ΔТс, °С згідно з таблицею 2.

Таблиця 2

| Категорія за структуруючою здатністю | Структуруюча здатність (температура розм’якшеності ΔТс, °С) |
| --- | --- |
| ΔкіК 10/20 | Від 10 °С до 20 °С включ. |
| ΔкіК 8/25 | » 8 °С » 25 °С » |

– ΔR&B за діапазоном температури розм’якшеності згідно                                         з 5.3.3.2  ДСТУ Б EN 13043».

б) за бітумоємністю:

– за кількістю індустріальної оливи, що адсорбується зернами мінерального порошку (основні вимоги) –  залежно від показника Бмп згідно з 5.1.5 а);

– за кількістю бітуму (понад 100 % мінеральних зерен), що адсорбується зернами мінерального порошку при заданих показниках водонасичення зразків – залежно від показника Бв згідно з  5.1.5 б)».

Підрозділ 4.6.

Викласти в новій редакції:

«4.6 Умовна познака мінерального порошку при замовленні та в іншій документації повинна складатись:

– із назви продукції – з урахуванням абревіатури таблиці 2 (МП АІ; МП АІІ; МП І; МП ІІ) та групи за походженням сировини (марки за міцністю), категорії за структуруючою здатністю;

– із позначення цього стандарту.

Рекомендовано також указувати бітумоємність за показником Бмп (Бв) для всіх марок мінерального порошку.

Приклади

1 Умовна познака неактивованого мінерального порошку:                       «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. МП ІІ.                   сировина – металургійний доменний шлак (марки 800). ΔкіК 8/25. Бмп75 (Бв19) – ДСТУ Б В.2.7-121:2014».

2 Умовна познака активованого мінерального порошку:                      «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей.  МП І,                           Cировина - вапняк (марки 1000). Cтупінь гідрофобності 2. ΔкіК 10/20 (ΔR&B 17/25). Бмп 50 – ДСТУ Б В.2.7-121:2014».

Таблиця 5.

Доповнити примітками 1 та 2.

Перелік 5 та виноски викласти в новій редакції:

| 5 Структуруюча здатність*) Температура розм’якшеності: – ΔТс, °С за категорією ΔкіК – за категорією ΔR&B | Від 10 до 20 включ. | » 10 » 20 » (» 8 » 25 ») **) | » 10 » 20 » | » 10 » 20 » (» 8 » 25 ») **) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | » 8 » 16 » | » 8 » 25 » | » 8 » 16 » | » 8 » 25 » |
| * Крім бітумінозних порід. **) Показник призначають за умови позитивної оцінки щодо застосування мінерального порошку згідно з розділом 12. Примітка 1. Вимоги до зернового складу дозволено встановлювати згідно з ДСТУ Б EN 13043 (див. додаток Б). Примітка 2. Структуруючу здатність за категорією ΔR&B доцільно встановлювати додатково до показників за категорією ΔкіК . |

Пункт 5.1.5.

Викласти в новій редакції:

«5.1.5 Бітумоємність встановлюють згідно з класифікацією 4.3 за показниками:

а) із значенням Бмп:

1) не більше 75 г – для МП ІІ;

2) значення декларують для МП АІ, МП АІІ, МП І;

б) із значенням Бв. Значення декларують відповідно до марок мінерального порошку.

Задекларовані показники бітумоємності Бв, доцільно встановлювати додатково до показників бітумоємності Бмп».

Пункт 5.1.6 вилучити.

Пункт 5.1.10.

Викласти в новій редакції:

«5.1.10 Мінеральний порошок повинен відповідати нормам радіаційної безпеки України згідно з ДГН 6.6.1-6.5.001 [13]».

Пункт 5.2.5.

Викласти в новій редакції:

«5.2.5 Показник бітумоємності сировини для мінерального порошку                      з бітумоємністю Бмп не повинен перевищувати:

– 50 г – для МП АІ, МП АІІ;

– 65 г – для МП І;

– 75 г – для МП ІІ.

Показники бітумоємності сировини для мінерального порошку                        з бітумоємністю Бв рекомендовано встановлювати та декларувати додатково до показників бітумоємності сировини для мінерального порошку з бітумоємністю Бмп».

Пункт. 5.2.7

Викласти в новій редакції:

«5.2.7 Сировина повинна відповідати нормам радіаційної безпеки України згідно з ДГН 6.6.1-6.5.001 [13]».

Замінити назву: «Вимоги безпеки» на «Вимоги щодо безпеки»

Підрозділ 6.1.

Викласти в новій редакції:

«6.1 Вимоги щодо безпеки на місці проведення робіт, на складах, сховищах (складування, та зберігання), підприємствах, організаціях, лабораторіях при виготовленні, використанні, випробуванні, транспортуванні, зберіганні мінерального порошку, при застосуванні та випробуванні сировини і активаторів, а також при транспортуванні, зберіганні і утилізації некондиційних матеріалів та інших відходів виконують з дотриманням законодавства згідно з [2, 3, 7]».

Пункт 6.1.1.

Замінити «НПАОП 63.21-1.01» на «НПАОП 63.21-1.01 [24]»; «НАПБ А.01.001» на ««НАПБ А.01.001 [14]» та «НПАОП 40.1-1.21»                      на «НПАОП 40.1-1.21 [23]».

Вилучити: «НПАОП 63.21-1.09», «СП 3905»

Пункт 6.1.2.

Замінити «ДБН Г.1-4» на «розділу 9».

Підрозділ 6.2.

Замінити «ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01» на «основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки згідно з [11] та                                      ДГН 6.6.1-6.5.001 [13]».

Підрозділ 6.4.

Замінити «МУ 4436» на «МУ 4436 [39]».

Підрозділ 6.5.

Викласти в новій редакції:

«6.5 При виконанні робіт дотримуються санітарних правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування згідно з ДСТУ 3273, ГОСТ 12.3.002. Працюючі забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями згідно з ДБН В.2.2-28 [28]».

Підрозділ 6.8.

Замінити «ДСН 3.3.6.042» на «ДСН 3.3.6.042 [35]» та «ДБН В.2.5-28» на «ДБН В.2.5-28 [30]».

Підрозділ 6.9.

Замінити «ДСН 3.3.6.037» на «ДСН 3.3.6.037 [33]»,

Підрозділ 6.10.

замінити «ДСН 3.3.6.039» на «ДСН 3.3.6.039 [34]».

Підрозділ 6.11.

Замінити «НАБП Б.03.001» на «НАБП Б.03.001 [17]».

Підрозділ 6.12.

Викласти в новій редакції:

«6.12 Працівники, які задіяні у роботах із виробництва, використання,                            з відбору проб, випробування мінерального порошку (або використання, та випробування сировини, активаторів), утилізування некондиційних матеріалів, інших відходів проходять:

– медичні огляди відповідно до [10];

– навчання, інструктажі і перевірку знань з питань пожежної безпеки, які здійснюють відповідно до НАПБ А.01.001 [14], НАПБ Б.01.008 [15], НАПБ Б.02.005 [16], НАПБ В.01.048-95/510 [20], за переліком посад згідно                   з НАПБ Б.06.001 [19]);

– навчання і перевірку знань з питань безпеки згідно                                         з НПАОП 0.00-4.12 [22], НПАОП 63.21-1.01 [24]».

Підрозділ 6.13.

Замінити «НПАОП 63.21-3.03» на «НПАОП 63.21-3.03 [25]»,                                 «НПАОП 0.00-4.01» на «НПАОП 0.00-4.01 [21]».

Підрозділ 6.14.

Останнє речення.

Замінити « [2], [3]» на «[38, 40]».

Підрозділ 6.15.

Друге речення.

Викласти в новій редакції:

«Виробничі приміщення, де проводяться роботи з органічними в’яжучими за пожежною небезпекою згідно з ДСТУ Б В.1.1-36 повинні відноситись до категорії В, обладнані пожежною технікою згідно                                 з ГОСТ 12.4.009, системами протипожежного захисту згідно                               з ДБН В.2.5-56 [31]» та димовидалення, що експлуатуються згідно                            з НАПБ Б.05.022 [18]».

Замінити назву: «Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища» на «Вимоги щодо охорони довкілля».

Підрозділ 7.1.

Перший абзац.

Викласти в новій редакції:

«7.1 У процесі підготовки та організації виробництва, при виконанні робіт на місці їх проведення, на складах, сховищах (складування, та зберігання), підприємствах, організаціях, лабораторіях при виготовленні, використанні, випробуванні, транспортуванні, зберіганні мінерального порошку, при застосуванні та випробуванні сировини і активаторів, а також при транспортуванні, зберіганні і утилізації некондиційних матеріалів та/або інших відходів (згідно з 7.3, 7.3.1) виконують вимоги щодо охорони довкілля з дотриманням законодавства згідно з [4, 5, 6, 7] та вимоги згідно з [12]».

Другий абзац.

Замінити «ДБН Г.1-4» на «розділом 9».

Пункт 7.1.1.

Вилучити «та ДСП 201».

Друге речення.

Замінити: «продукції, відходів, а також впровадження природоохоронних заходів необхідно проводити відповідно до правил ДСП 201» на «некондиційних матеріалів, інших відходів, а також впровадження природоохоронних заходів здійснюють відповідно до [7, 9]».

Замінити «[5]» на «РД 52.04.186 [41]».

Пункт 7.1.2.

Замінити «СанПиН 42-128-4433, контроль - згідно з                            ДСанПіН 2.2.7.029» на «[5, 7] та ДСТУ 3910».

Пункт 7.1.3.

Викласти в новій редакції:

«7.1.3 Заходи з відведення стічних вод та охорони поверхневих вод від забруднення повинні здійснюватись згідно з правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами [8]».

Пункт 7.3.1.

Замінити «ДСанПіН 2.2.7.029» на «[7]».

Пункт 7.4.

Замінити «[6]» на «КНД 211.2.3.063 [42]».

Підрозділ 8.2.

Другий абзац.

Викласти в новій редакції:

«– назву продукції;

– назву країни виробника;

– умови безпечного зберігання;

– основні фізико-технічні характеристики (зерновий склад; категорію за структуруючою здатністю, за бітумоємністю; коефіцієнт водостійкості для відходів промисловості; наявність чи відсутність органічних домішок; характеристику радіоактивності; насипну густину. Для активованого – додатково вказують найменування і кількість активатора; однорідність; гідрофобність та/або ступінь гідрофобності);

– юридичну адресу підприємства-виробника та місце виготовлення;

– кількість мінерального порошку за об’ємом або за масою та насипна густина;

– знак для товарів і послуг підприємства-виробника (за наявності);

– дату виготовлення;

– номер паспорта і дата його видачі;

– прізвище посадової особи, підпис якої засвідчує паспорт печатка підприємства-виробника.

Рекомендовано зазначати назву та адресу споживача; найменування транспортної організації, номер транспортного засобу; умовне позначення згідно з цим стандартом.

Документ надають споживачеві до розвантаження матеріалів».

Підрозділ 8.3.

Другий абзац вилучити.

Підрозділ 9.2.

Вилучити «повинно відповідати вимогам ДБН Г.1-4»

Підрозділ 10.1. Перше речення.

Замінити «відповідно до вимог таблиці 5 (рядки 1-3) та вимог щодо бітумоємності» на «щодо зернового складу, пористості при ущільненні, набрякання зразків із суміші порошку з бітумом, коефіцієнта водостійкості (для відходів промисловості), структуруючої здатності, бітумоємності,  вологості».

Долучити абзаци:

«Зерновий склад мінерального порошку може встановлюватись на ситах приладу лабораторного для механічного просіювання будь-якого типу, що забезпечує чітке розподілення фракцій та збереження маси проби під час просіювання), з використанням:

а) сит з круглими отворами, за потреби додатково включаючи у набір сита дротяні з квадратними отворами згідно з ГОСТ 6613;

б) сита згідно з ДСТУ ISO 565».

Підрозділ 10.2.

Вилучити перший, другий абзаци та формули.

Підрозділ 10.5.

Доповнити абзацом:

«Структуруючу здатність мінерального порошку для встановлення категорії ΔR&B визначають згідно з EN 13179 -1 [37]».

Підрозділи 10.7 та 10.9 вилучити

Підрозділ 10.10.

Замінити «ДСТУ Б В.2.7-247» на «ДСТУ Б В.2.7-72».

Підрозділ 10.12.

Останній абзац.

Після слів «бітумоємність сировини» доповнити: «(для мінерального порошку з бітумоємністю Бмп чи Бв)».

Підрозділ 10.13.

Замінити «ДБН В.1.4-1.01 та ДБН В.1.4-2.01» на «основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки згідно з [11] та гігієнічними нормативами згідно з ДГН 6.6.1-6.5.001 [13]».

Підпункт 11.1.1.

Замінити «9.6 ДБН А 3.1-5» на «9.6 ДБН А 3.1-5 [27]».

Підпункт 11.1.2.

Замінити «ДБН В.1.4-1.01» на «основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки згідно з [11] та гігієнічними нормативами згідно з ДГН 6.6.1-6.5.001 [13]».

Підрозділ 11.2.

Четвертий абзац.

Викласти в новій редакції:

«При постачанні виробником або постачальником партією                             (її частиною) вважають таку кількість мінерального порошку, що відвантажена одному споживачу:

– у спеціальні транспортні засоби протягом однієї доби;

– у спеціальні залізничні вагони (одноразово)».

П’ятий абзац.

Друге речення.

Вилучити слова «що установлюють за погодженням сторін (виробник і споживач)».

Підпункт 11.2.1.2.

Перелік а). Четвертий абзац.

Викласти в новій редакції:

«Приймально-здавальний контроль, а також контроль вологості допускається здійснювати не менше ніж один раз на місяць при стабільних показниках якості мінерального порошку на підставі оброблення статистичних даних приймально-здавальних випробувань».

Підпункт 11.2.1.2.

Перелік б). Шостий абзац.

Замінити «бітумомісткості» на «бітумоємності Бмп чи Бв».

Сьомий абзац.

Слова «структуруючої здатності» доповнити: «за категоріями ΔкіК                  та/або ΔR&B)».

Десятий абзац.

Викласти в новій редакції:

«Насипну (середню, дійсну) густину мінерального порошку визначають відповідно до періодичності, установленій за рішенням виробника».

Підрозділ 12.1.

Замінити «навколишнього природного середовища» на «довкілля»

Підрозділ 12.2.

Замінити «[7]» на «[32]».

Пункт 12.3.1.

Викласти в новій редакції:

«За результатами випробувань у дослідних умовах для конкретних класів, видів, груп, типів та марок асфальтобетонних сумішей встановлюють можливість застосування мінерального порошку:

– марки МП ІІ, МП АІІ – відповідно до категорії за структуруючою здатністю ΔкіК 8/25 та/або категорій ΔR&B (див. таблицю 5);

– всіх марок – відповідно до показника бітумоємності Бв  (див.5.1.5)».

Додаток А.

Підрозділ А.2 та пункт А.2.1.

Викласти в новій редакції:

«А.2 Рекомендований перелік основних активаторів мінерального порошку:

а) адгезійні добавки (ПАР):

1) аніонні поверхнево-активні речовини типу вищих карбонових кислот:

– синтетичні жирні кислоти С17 – С20;

– кубові залишки синтетичних жирних кислот;

2) катіонні поверхнево-активні речовини:

– вищі аліфатичні (жирні) аміни та аміноаміди або їх солі (похідні вищих аліфатичних амінів (моно-, ді-, поліамінів), амідів, амідо-амінів);

– солі четвертинних амонієвих сполук;

б) бітуми нафтові дорожні в’язкі згідно з ДСТУ 4044; бітуми нафтові дорожні в’язкі, модифіковані різними типами модифікуючих добавок.

в) пластифікатори бітуму:

1) сировина для виробництва нафтових дорожніх в’язких бітумів згідно з нормативним документом;

2) мазут нафтовий згідно з ДСТУ 4058;

г) розчини олігомерів (карбамідоформальдегідна смола, епоксидні смоли і вміщуючи полімери відходи виробництва епоксидних смол, каучуку, головним чином, низькомолекулярні);

д) будівельний матеріал: цемент згідно з ДСТУ Б В.2.7-46, гашене вапно будівельне згідно з ДСТУ Б В.2.7-90.

А.2.1 Можна застосовувати інші активатори – добавки (матеріали): розчини хлористого кальцію, розчини (солей заліза, міді, свинцю), відходи промисловості, у тому числі пластифікатори (оливи індустріальні та олії рослинні технічних культур) або інші матеріали за умови, що активовані ними мінеральні порошки відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-121».

Долучити пункт:

«А.2.2 Вид та властивості активаторів установлюють згідно                                 з нормативними документами на кожний конкретний матеріал та/або вказують у документації на ці матеріали».

Долучити підрозділ:

«А.6 Рекомендовані активатори (матеріали) для приготування активованих мінеральних порошків МП АІ та МП АІІ наведені в таблиці А.1.

Таблиця А.1

| Марка мінерального порошку | Активатор | Походження сировини згідно з таблицею 1 |
| --- | --- | --- |
| МП А1 | 1) бітум (у т.ч. разом з різними типами модифікуючих добавок); 2) адгезійні добавки (у т.ч. разом з бітумом): – аніонні ПАР - у мінеральну сировину; – катіонні ПАР - у бітум; 3) розчини олігомерів; 4) цемент | Осадові основні карбонатні (вапняки, доломіти, доломітизовані вапняки та їх різновиди) |
|  |  | Бітумінозні породи |
| МП АІІ | 1) бітум (у т.ч. разом з різними типами модифікуючих добавок); 2) адгезійні добавки (у т.ч. разом з бітумом); 3) пластифікатори бітуму; 4) гашене вапно | Суміші некарбонатних основних порід (перидотити, габро, діабази, базальти, трепели та різновиди цих порід) з основними карбонатними (вапняки, доломіти, та їх різновиди) при вмісті карбонатних порід в суміші – не менше ніж 50% |
|  |  | З відходів промисловості:основні металургійні шлаки (неактивних видів) |

Додаток Б.

Останнє речення.

Замінити «ГОСТ 6613 та/або [9]» на «ДСТУ ISO 565 та/або згідно               з ЕN 933-10 [36]».

Додаток В.

Викласти в новій редакції:

«Додаток В

(довідковий)

Бібліографія

1 Закон України «Про автомобільні дороги»

2 Закон України «Про охорону праці»

3 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

4 Земельний кодекс України

5 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

6 Закон України  «Про охорону атмосферного повітря»

7 Закон України «Про відходи»

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р.                      № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р.                     за № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»

10 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007                 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 23.07.2007 за № 846/14113

11 Державні санітарні правила «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54; зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 20.05.2005                       за № 552/10832

12 ДСН 76-88 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05.04.2011 р. за № 457/19195

13 ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджені Постановою Міністерства охорони здоров’я від 01.12.1997 № 62 «Про введення                       в дію Державних гігієнічних нормативів Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»

14 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05.03.2015              за № 252/26697

15 НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                      від 29.04.2004 за № 555/9154

16 НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання  та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

17 НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                 від 29.04.2004 за № 554/9153

18 НАПБ Б.05.022-2006 Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 27.12.2006 N 841 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 20.03.2007                                     за N 239/13506

19 НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 11.12.2003 № 1147/8468

20 НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1995

21 НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення                        працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держгірпромнагляд                        від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                  від 21.05.2008 за № 446/15137

22 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 15.02.2005                   за № 261/10511

23 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 №4, зареєстрованим                    у Міністерстві юстиції України від 10.02.1998 за № 93/2533

24 НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці  та гірничого нагляду від 28.12.2009 № 216, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 15.03.2010 за № 218/17513

25 НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.12.2008 № 292, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 24.01.2009 за № 73/16089

26 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.06.2014 № 163

27 ДБН А 3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва                 та житлово-комунального господарства України від 05.05.2016 № 115

28 ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2010 № 570

29 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування.                  Частина ІІ. Будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 212.09.2015 № 234

30 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15.05.2006 № 168

31 ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 13.11.2014 № 312

32 ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг    нежорстого типу,  затверджені наказом Укравтодору від 15.10.2004 №756

33 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені Постановою Головного Державного лікаря України від 1.12.1999 № 37

34 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної                     та локальної вібрації, затверджені Міністерством охорони здоров’я  України, Головним санітарно-епідеміологічним Управлінням, затверджені Постановою Головного Державного лікаря України від 1.12.1999 № 39

35 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені Міністерством охорони здоров’я України, Головним санітарним лікарем України, Постановою від 01.12.1999 № 42

36 ЕN 933-10:2013 Tests for geometrical properties of aggregates. –                  Part 10: Determination of fines – Grading of filler (air jet sieving)

37 EN 13179 1:2013 Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta ring and ball test

38 МУ 3119-84 Методические указания по определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны

39 МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

40 МУ 4590-88 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций трикрезола, фенола в воздухе рабочей зоны

41 РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы

42 КНД 211.2.3.063-98 Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів

43 Англо-франко-український словник дорожніх термінів Всесвітньої дорожньої Асоціації (РІАС – АІРС) / В.О. Золотарьов, В.М. Зінченко: словник. – Харків ХНАДУ, 2011. – 296 с.».

Код УКНД 93.080.20; 91.100.15 Ключові слова: автомобільні дороги, вимоги щодо безпеки, вимоги щодо охорони довкілля, методи контролювання, мінеральний порошок, правила застосування, правила приймання, складова асфальтобетонних сумішей.