ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту Зміни №1 національного НД

ДСТУ Б В.2.7-121:2014

«Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей.

Технічні умови»

1 ПІДСТАВА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ Зміни №1 НАЦІОНАЛЬНОГО НД

Підставою розроблення проекту Зміни №1 ДСТУ є Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, стаття 9 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ, стаття 44 Закону України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-ІV, Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII, тема № 801.2.1.1-2017 Програми робіт з національної стандартизації, Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України на 2016 рік                         (тема № 90) та договір від 19.09.2016 № 89-16.

2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Початок – вересень 2016 р.

Закінчення – грудень 2017 р.

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ Зміни №1                       НАЦІОНАЛЬНОГО НД

3.1 Призначенням проекту Зміни № 1 ДСТУ є вдосконалення нормативної бази дорожнього комплексу України шляхом зміни деяких положень ДСТУ Б В.2.7-121:2014 «Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови» стосовно вимог до мінерального порошку.

Застосування Зміни № 1 ДСТУ передбачається як нормативний документ, що забезпечить високу якість мінерального порошку – складової асфальтобетонних сумішей при будівництві та ремонтах асфальтобетонних шарів дорожнього одягу.

3.2  Завданнями Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-121:2014, є урахування досвіду використання мінерального порошку, вдосконалення та розроблення вимог до його фізико-технічних показників відповідно                   до сучасних потреб підвищення якості, зокрема – показників структуруючої здатності та бітумоємності.

3.3 Пріоритетні питання, розв’язанню яких сприятиме розроблювана Зміна №1:

– забезпечення високої якості мінерального порошку – тонкодисперсної складової асфальтобетонної суміші та асфальтобетону, що сприятиме підвищенню довговічності асфальтобетонних шарів дорожнього одягу в усіх дорожньо-кліматичних районах (щодо районування території України роботи асфальтобетону згідно з                      ДСТУ Б В.2.7-119:2011);

– уточнення сучасних вимог, які регламентують безпеку застосування мінерального порошку та сировини для його виготовлення   та охорону довкілля.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

4.1 Об’єктом стандартизації є мінеральний порошок – неактивований та активований для асфальтобетонних сумішей та сировина для його виготовлення (мінеральні нерудні матеріали).

Мінеральний порошок неактивований отримують шляхом тонкого подрібнення агрегатів, конгломератів, зерен гірських порід чи  некондиційної продукції щебеню та інших дорожньо-будівельних матеріалів, а також каменеподібних відходів промисловості.                               Як мінеральний порошок можуть застосовуватись також порошкоподібні продукти - цемент тощо.

Мінеральний порошок активований отримують введенням активуючих добавок. Для реалізації вказаної технології здійснюється інтенсифікація процесів взаємодії на межі розподілу фаз «органічне в’яжуче – мінеральний порошок» шляхом фізико-хімічної активізації його поверхні при подрібненні сировини.

4.2 За період дії чинного ДСТУ Б В.2.7-121:2014 виникла необхідність внесення змін щодо вимог до:

– сучасних активаторів та активованих мінеральних порошків на                  їх основі з покращеними фізико-технічними показниками якості;

– фізико-технічних характеристик щодо структуруючої здатності                 за двома категоріями ΔкіК та ΔR&B, бітумоємності за двома показниками                   Бмп та Бв (характеризує кількість бітуму, що адсорбується зернами мінерального порошку), ступінь гідрофобності.

Мінеральний порошок із забезпеченою високою якістю показників відповідає потребам національної економіки й суспільства, споживачів, що дозволяє:

– вирішувати актуальні потреби дорожньої галузі завдяки забезпеченню належної якості мінерального порошку – складової дорожніх асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів, і, тим самим, підвищувати якість, надійність та довговічність нежорстких шарів дорожнього одягу в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4:2015;

– розширити номенклатуру дорожньо-будівельних матеріалів шляхом впровадження ефективних сучасних активаторів для виготовлення активованого мінерального порошку і дорожніх асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону високої якості на його основі, і, тим самим, зменшити витрати на проведення ремонтних робіт;

– раціонально застосовувати природні ресурси кам’яних матеріалів та відходів промисловості для виготовлення мінерального порошку, що сприятиме вирішенню актуальних потреб дорожньої галузі.

4.3 Згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних документів» проект Зміни № 1 ДСТУ відноситься до класифікаційних угрупувань 93.080.20 – «Дорожньо-будівельні матеріали» та 91.100.15 «Мінеральні матеріали та вироби».

Застосування розроблюваного документа згідно з ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» впливатиме на таку сферу діяльності як будівництво доріг і автострад (КВЕД F42 42.11); згідно                       з ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності» – на будівельні матеріали та вироби (код КВНТД І.2.19.23.05); згідно                      з  ДК 016-2010 «Державний класифікатор продукції та послуг» – на будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг, злітно посадових смуг літовищ  (код ДКПП 42.11.20).

4.4 Об’єкта стандартизації стосуються такі нормативні акти                        та нормативні документи:

– ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво;

– ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови;

– ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань.

5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ НД

Зміна № 1 взаємопов’язана з національними стандартами:

– ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови;

– ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови;

– ДСТУ Б В.2.7-247:20І0 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань.

6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні джерела інформації, використані під час розроблення проекту Зміни №1 ДСТУ:

– Закон України «Про автомобільні дороги»

– Закон України «Про охорону праці»

– Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

– Земельний кодекс України

– Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

– Закону України  «Про відходи»

– ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів;

– ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, ІDТ);

– Standard ASTM D 242 – 04 Standard Specification for Mineral filler for bituminous paving mixtures (Технічні умови на порошок мінеральний                   для бітумних сумішей дорожніх покриттів);

– ЕN 933-10:2013 Tests for geometrical properties of aggregates. – Part 10: Determination of fines – Grading of filler (air jet sieving) (Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Гранулометричний склад наповнювачів (просіювання повітряним струменем)

– Жданюк В.К., Вплив хімічного складу кам’яних матеріалів                        на показник зчеплення з нафтовими дорожніми бітумами. Автошляховик України-2004-№1 с.39-40;

– Влияние природы минерального порошка на его структурирующую способность, гидрофобность и водоустойчивость асфальтовяжущего /Я.И. Пыриг, С.В. Кудрявцева-Вальдес, А.В. Галкин, А.В Косьмин, В.А.  Золотарев, С.В. Кищинский, Т.М. Протопопова // Инновационные материалы, технологии                               и оборудование для строительства современных транспортных сооружений: Материалы международной науч.-практич. конференции (посвящается двадцатилетию открытия специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»). – Белгород; БГТИ, 2013. Том 1. С. 225-235 (Вплив природи мінерального порошку на його структуруючу здатність, гідрофобність та водостійкість асфальтов’яжучого).

7 ДОДАТКОВІ ДАНІ

Для отримання коментарів перша редакція проекту Зміни №1                 ДСТУ Б В.2.7-121:2014 додатково надіслана в Державне підприємство «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції» (ДП «Дорцентр»), Національний транспортний університет (НТУ).

8 ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Надання чинності Зміни №1 ДСТУ Б В.2.7-121:2014 буде здійснюватись на підставі наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». Орієнтовна дата набуття чинності 01.07.2018.

Основні підготовчі заходи щодо впровадження Зміни №1 ДСТУ полягають у підготовці її до видання.

| Директор ДП «ДерждорНДІ» | ______________ В. М. Нагайчук |
| --- | --- |
| Начальник центру асфальтобетонів та органічних в’яжучих ДП «ДерждорНДІ» | _______________ C. В. Кіщинський |
| Науковий керівник, завідувач відділу дорожньо-будівельних матеріалів ДП «ДерждорНДІ» | _______________ І. В. Копинець |
| Відповідальний виконавець, інженер І категорії ДП «ДерждорНДІ» | _______________ Т. М. Протопопова |
| В.о. начальника відділу стандартизації та метрології ДП «ДерждорНДІ» | _______________ Н. І. Ростовська |